- Система санирующих штукатурок для реставрации зданий

В последние годы больше внимания уделяется ремонту и реставрации исторических зданий и памятников архитектуры. Как показывает практический опыт, основной причиной разрушения нижней части стен является негативное воздействие грунтовой влаги с растворенными в ней солями, которая капиллярным путем попадает из грунта в материал ограждающей конструкции. В большинстве случаев подсос грунтовых вод обусловлен тем, что существовавшая ранее отсечная или наружная гидроизоляция не выполняет своих функций.

Для борьбы с этим неприятным явлением разработаны специальные пористые штукатурки, получившие название санирующих. На российском рынке представлен достаточно широкий ассортимент материалов такого типа, производимых как отечественными, так и зарубежными производителями и предназначенных для осушения стен методом простого оштукатуривания.

Однако, при работе с уникальными памятниками архитектуры, а также при ремонте и реставрации старых зданий, необходимы такие материалы, которые гарантировали бы сохранность здания и эксплуатационную надежность. Поэтому, при реставрации таких объектов, для осушения стен должны применяться только системы санирующих штукатурок, имеющих индекс WTA.

К сожалению, даже специалисты не всегда знают, чем системы WTA отличаются от «обычных» пористых штукатурок, где и как они используются, какие элементы входят в системы санирующих штукатурок WTA и каким требованиям эти элементы должны отвечать. Вот на эти вопросы мы и постараемся ответить в данной статье на примере высококачественной системы Ceresit WTA.

- СИСТЕМА САНИРУЮЩИХ ШТУКАТУРОК И ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Системы санирующих штукатурок WTA предназначены для осушения (получения сухих) наружных поверхностей ограждающих конструкций путем нанесения на влажные солесодержащие каменные или кирпичные кладки, если климатические условия окружающей среды (влажность и температура) допускают их высыхание. При этом следует учитывать, что полное удаление влаги из кладок с помощью одних только систем санирующих штукатурок WTA невозможно.

Системы санирующих штукатурок используются для оштукатуривания средне- и сильно засолоненных каменных и кирпичных кладок, в том числе при осуществлении мероприятий по устройству отсечек от капиллярно поднимающейся влаги с использованием инъекций гидрофобизирующих материалов. Такие системы в основном применяются при ремонтно-восстановительных работах в старых исторических зданиях с солесодержащими каменными или кирпичными кладками, т.е. в таких случаях, когда обычные штукатурные растворы непригодны.

Впервые технические требования к системам санирующих штукатурок были определены в 1985 г «Научно-техническим объединением по содержанию памятников и охране архитектурных сооружений» (WTA). Системы, удовлетворяющие всем требованиям, предъявляемым WTA, получили в дальнейшем название санирующих штукатурок WTA. Они имеют высокую эксплуатационную надежность, долговечность и защищают ограждающие конструкции от разрушения. Поэтому только такие штукатурки используются в европейских странах при ремонте и реставрации архитектурных исторических объектов.

Как правило, последовательность выполнения работ с использованием системы санирующих штукатурок WTA выглядит следующим образом:

- Предварительная подготовка основания: удаление старой штукатурки, противогрибковая обработка (например, «Ceresit CT 99»), и нанесения грунтовки «Ceresit CT 17» для укрепления основания и связывания остатков пыли.

- Нанесение полуобрызга с добавкой «Ceresit CС 81», увеличивающего адгезию следующего слоя штукатурки к основанию.

- Нанесение выравнивающей штукатурки «Ceresit CR 63»

- Нанесение санирующей штукатурки WTA (например, «Ceresit CR 62»)

- Нанесение финишного покрытия.

В зависимости от состояния объекта и условий его эксплуатации по рекомендации производителя можно отказаться от ряда элементов системы.

- СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА САНИРУЮЩИХ ШТУКАТУРОК WTA

Санирующие штукатурки - это материалы с высокой паропроницаемостью и пористостью, причем при высокой общей пористости, они имеют ограниченные капиллярную пористость и проницаемость. Благодаря такому строению штукатурного слоя, соли, поднимающиеся с капиллярной влагой, задерживаются в порах штукатурного слоя и не выходят на поверхность ограждающей конструкции, высокая паропроницаемость штукатурок создает благоприятные условия высыхания каменной и кирпичной кладок. Штукатурки WTA являются морозостойкими и могут успешно применяться и на цокольной части зданий и памятников.

Для обеспечения долговременной работы штукатурок в жестких условиях эксплуатации (вода, соль) требуют поддержания оптимального химического и зернового (вид, форма зерен и гранулометрический состав) состава штукатурок в сравнительно узких пределах. Кроме того, все компоненты штукатурной смеси и, в особенности, вяжущие, должны обладать высокой солестойкостью.

При изготовлении смесей на месте работ невозможно гарантировать необходимую точность химического состава и однородность раствора, поэтому такие смеси даже не рассматриваются как санирующие штукатурки WTA.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ СИСТЕМЫ WTA

- Полуобрызг

В системе санирующих штукатурок полуобрызг предназначен для обеспечения необходимого уровня адгезии между основанием и выравнивающим или санирующим штукатурным слоем. Он должен обладать устойчивостью к воздействию солей и наносится не на всю оштукатуриваемую поверхность, а в виде «сетки». Если площадь покрытия полуобрызгом не превышает 50%, то какие-либо особые требования к материалу не предъявляются. Если площадь покрытия полуобрызгом больше 50%, то материал полуобрызга должен отвечать определенным требованиям, а именно: глубина проникновения воды в материал полуобрызга спустя час должна превышать 5 мм, а спустя 24 часа должна равняться толщине образца.

- Выравнивающая и санирующая штукатурка WTA

Выравнивающая штукатурка служит для выравнивания больших неровностей основания и/или в качестве поглотителя соли (при очень высоком содержании солей). Санирующую штукатурку WTA можно использовать в качестве выравнивающей, если суммарная толщина слоя штукатурки незначительно превышает 4 см, исключая стыки и большие неровности.

Технические характеристики выравнивающей штукатурки и санирующей штукатурки представлены в таблице:

Табл.1

| Показатель | Выравнивающая штукатурка WTA |  | Санирующая штукатрка WTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование WTA | Ceresit CR 63 | Требование WTA | Ceresit CR 62 |
| Теоретическая плотность |  | 0.9 кг/дм3 | < 1.4 кг/дм3; | 0.8 кг/дм3 |
| Воздушная пористость | > 20% | около 22% | > 25% | около 30% |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяных паров, µ | < 18 | около 8 | < 12 | около 8 |
| Прочность на сжатие | Равна или превышает прочность санирующей штукатурки | > 9 Н/мм2 | < 3 Н/мм2 | 2–4 Н/мм2 |
| Капиллярное водопоглощение, W24 | > 0.3 кг/м2 | 0.5 кг/м2 | > 1.0 кг/м2 | > 1.0 кг/м2 |

- Финишное покрытие

Если цвет и фактура поверхности санирующей штукатурки не удовлетворяют требованиям заказчика, то на нее можно дополнительно нанести покровный слой. Материалы финишного покрытия (штукатурки, краски, обои и прочие), наносимые на санирующие штукатурки WTA, не должны оказать отрицательного влияния на паропроницаемость системы. Кроме того, покровные слои, подвергающиеся атмосферным воздействиям, будут долговечными, только в случае, если их капиллярное водопоглощение меньше поглощающей способности штукатурки.

Для каждого в отдельности покровного слоя коэффициент диффузии SD при внутренних и наружных работах должен быть < 0,2 м. При наружных работах коэффициент капиллярного водопоглощения W покрытий должен быть < 0,2 кг/м2r0,5.

- ВЫБОР СИСТЕМЫ САНИРУЮЩЕЙ ШТУКАТУРКИ

В зависимости от степени засоленности кладки, используя следующую таблицу, можно выбрать необходимую систему санирующей штукатурки.

Табл.2

| Степень засоленности* | Тип штукатурки и рекомендуемые материалы Ceresit | Толщина слоя, см |
| --- | --- | --- |
| низкая | 1. Полуобрызг (Ceresit CR 62 или Ceresit CR 63 или цементно-песчаная смесь с добавкой Ceresit CС 81) | 0.5 |
|  | 2. Санирующая штукатурка WTA (Ceresit CR 62 или Ceresit CR 63) или штукатурка из цементно-песчаной смеси с добавкой СО 84 | 1.0 2.0 |
| средняя | 1. Полуобрызг (Ceresit CR 62 или Ceresit CR 63 или цементно-песчаная смесь с добавкой Ceresit CС 81) | 0.5 |
|  | 2. Санирующая штукатурка WTA (Ceresit CR 62) или выравнивающая штукатурка (Ceresit CR 63) | около 2.0 |
| высокая | 1. Полуобрызг (Ceresit CR 62 или Ceresit CR 63 или цементно-песчаная смесь с добавкой Ceresit CС 81) | 0.5 |
|  | 2. Выравнивающая штукатурка WTA (Ceresit CR 63) | 1.0 |
|  | 3. Санирующая штукатурка WTA (Ceresit CR 62) | 2.0 |
| * Должна определяться и оцениваться путем предварительных исследований. |  |  |

- ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА САНИРУЮЩЕЙ ШТУКАТУРКИ

- Подготовка основания

Старую, поврежденную водой и насыщенную солями, штукатурку необходимо удалить до несущих стен на расстояние около 80 см во все стороны от краев видимых областей пропитки водой и отложения солей. Межкладочные швы необходимо расшить на глубину 2 см и после этого механической очисткой полностью удалить с поверхности кладки остатки раствора, мусора, обмазки и красок.

При очень высокой засоленности кладки необходимо исключить миграцию растворимых солей в свеженанесенный, еще недостаточно гидрофобный слой санирующей штукатурки. Этого можно добиться обработкой поверхности специальными химическими растворами, которые за счет химического взаимодействия переводят легкорастворимые соли в труднорастворимые соединения. Однако, как показывает опыт, эффект такой обработки сильно ограничен, а в случае нитратов химическая обработка вообще неэффективна. Необходимо учитывать, что все соединения, используемые для преобразования солей, являются вредными для здоровья, поэтому обработка солей должна быть ограничена только особыми случаями.

Если поверхность кладки поражена грибками, лишайниками, мхами и микроорганизмами ее следует обработать препаратом «Ceresit СТ 99». Этот препарат обладает фунгицидными и фунгистатическими свойствами и эффективен (в соответствии с ГОСТ 9048–89 и 9050–75) при поражении всеми видами строительных микроскопических грибов.

Нанесение полуобрызга

Полуобрызг наносят на основание слоем толщиной не более 0,5 см, причем площадь покрытия не должна превышать 50%. В качестве минеральной составляющей полуобрызга используют материал выбранной системы санирующих штукатурок. Растворную смесь готовят путем затворением сухой смеси выбранной выравнивающей или санирующей штукатурки жидкостью, приготовленной разбавлением адгезионной добавки «Ceresit СС 81» водой в соотношении 1:3 (соответственно). Количество жидкости затворения определяется требуемой для обрызга консистенцией раствора. Межкладочные швы не следует заполнять полуобрызгом.

- Оштукатуривание поверхности

Оштукатуривание поверхности можно производить через сутки после нанесения полуобрызга. Поскольку санирующая штукатурка должна быть нанесена в виде равномерных по толщине слоев, то предварительно с помощью выравнивающей («Ceresit CR 63») или санирующей штукатурки («Ceresit CR 62») необходимо выровнять значительные неровности и заделать углубления каменной или кирпичной кладки.

Санирующая штукатурка «Ceresit CR 62» наносится в виде одного или нескольких слоев, суммарная толщина которых должна быть не менее 2 см. Толщину слоя санирующей штукатурки можно уменьшить до 1,5 см, если использовать выравнивающую штукатурку «Ceresit CR 63» (табл. 2). Отдельные слои штукатурки должны иметь толщину не менее 1 см. Это действительно и в тех случаях, когда санирующая штукатурка используется в качестве покровного слоя.

Поверхность нижних слоев штукатурки сразу же после схватывания должна быть основательно обработана, например, жестким веником, для придания ей шероховатости. Время выдержки до нанесения следующего слоя составляет один день на 1 мм толщины слоя штукатурки. Это время должно выдерживаться при суммарной толщине слоя штукатурки более 2 см.

Для исключения трещинообразования во время отверждения штукатурок, свеженанесенные слои следует защищать от слишком быстрого высыхания путем увлажнения и затенения, особенно в сухую погоду, при сильном ветре и жарком солнце.