Современные Российские материалы для борьбы с высолами

Все строительные материалы минерального происхождения содержат соли и щелочи, но наибольшая их концентрация наблюдается в сооружениях из кирпича и бетона. При определенных условиях вода, тем или иным путем попавшая в массив строительной конструкции, выносит растворимые соли и щелочи на поверхность стены, где, в результате взаимодействия с двуокисью углерода, эти соединения переходят в нерастворимую (или плохо растворимую) кристаллическую форму, образуя так называемые "высолы" - трудноустранимый белый или цветной налет, портящий внешний вид здания.

Попытки удаления высолов водными растворами бытовых моющих средств в большинстве случаев обречены на неудачу. Хуже того: вода, проникшая внутрь материала ограждающей конструкции, может вынести наружу новую порцию солей. Механические способы очистки не только малоэффективны, но и неизбежно приводят к нарушению целостности поверхности.

Как показывает практика, эффективное удаление высолов обеспечивается только при применении специальных составов, разработанных именно для этой цели. Следует отметить, что химический состав солевых налетов варьируется в очень широких пределах, поэтому не существует универсального средства удаления высолов, пригодного "на все случаи жизни".

Российская фирма "САЗИ", занимающаяся разработкой и производством продуктов для удаления высолов и предотвращения их появления, выпускает два состава, предназначенных для борьбы с солевыми налетами различного происхождения.

Очиститель "Типром ОФ" предназначен для удаления с поверхности кирпичных, каменных или оштукатуренных фасадов высолов, состоящих преимущественно из солей сульфатного и карбонатного типа. Одного литра этого материала, поставляемого в форме геля красного цвета, достаточно для обработки 3-4 м2 поверхности фасада.

Очиститель "Типром ОЦ" применяется для удаления с поверхности кирпичной кладки пятен раствора и солевого налета силикатного происхождения. Представляет собой порошок, разводимый водой. Расход - 50-150 г/м2.

Визуально определить природу солевых образований практически невозможно, поэтому перед началом широкомасштабной операции по борьбе с высолами рекомендуется приобрести минимальное количество очистителей обоих типов и проверить их действие на небольших (около 1 м2) участках стены, строго выполняя указания производителя, касающиеся технологии проведения работ.

К сожалению, успешная ликвидация высолов не является панацеей от их повторного появления. Для того чтобы исключить образование солевого налета, необходимо защитить кирпичную кладку от попадания воды. Существует три пути проникновения влаги в материал ограждающей конструкции:

- капиллярный подсос грунтовых вод, обусловленный нарушением гидроизоляции фундамента;

- поступление воды в результате нарушения кровельной гидроизоляции или неправильного устройства системы дождевых водостоков;

- смачивание поверхности фасада косыми дождями.

Если два первых пункта зависят исключительно от конструкции и состояния здания и могут быть устранены путем ремонта или реконструкции, то избавиться от увлажнения ограждающей конструкции косыми потоками дождя можно лишь путем придания материалу фасада гидрофобных (водоотталкивающих) свойств. Применение для этой цели олифы, лаков и других составов, образующих паронепроницаемую пленку, является лишь временным решением проблемы высолов, но влечет за собой другие, гораздо более серьезные проблемы (резкое возрастание влажности стеновых конструкций, снижение их теплозащитных характеристик, повторное возникновение высолов, образование грибка, плесени и т.п.).

Для защиты от косых дождей разработаны специальные составы, не препятствующие диффузии влаги, то есть позволяющие стене "дышать". К числу таких материалов относится "Типром К" -концентрированная гидрофобизирующая жидкость, придающая строительным материалам (кирпич, бетон, штукатурка) водоотталкивающие свойства. Расход: 1 литр концентрата на 20 м2.

Одной из последних разработок фирмы "САЗИ" является гидрофобизатор глубокого проникновения "Типром М", который не только обеспечивает эффективную и долговременную (15-20 лет) защиту строительных конструкций от атмосферной влаги, но и придает им привлекательный внешний вид, получивший название "мокрый кирпич". "Типром М" содержит только кремнийорганические компоненты (силаны, силоксаны, катализаторы и др.), поэтому паропроницаемость ограждающих конструкций, обработанных этим составом, снижается не более чем на 3-5%. Расход зависит от пористости поверхности и обычно составляет 0,25-0,5 л/м2.

Особенностью нового гидрофобизатора является способность маскировать тонкие полупрозрачные высолы, которые (по утверждению специалистов) поддаются удалению гораздо труднее, чем толстые и пористые отложения солей. В таких случаях использование "Типром М" позволяет исключить операцию химической очистки ограждающих конструкций и обеспечить вполне приемлемый вид фасада. Следует отметить, что применение "Типром М" - процесс в некоторой степени творческий, поэтому сначала необходимо попробовать действие материала на небольшом участке стены.